Технические условия U-BOOT SILENCE®

Оборудование звукоизолирующим покрытием типа “U-Boot Beton®” потолков предохраняет от шумов, которые производятся при топоте и передаются по воздуху, при применении технологии  “плавающий пол”, использующей фоноизоляционное покрытие  “U-Boot Silence”, произведенное Daliform Group, которое реализуется в полиэтилене с химической ретикуляцией полиолефинической при закрытых на 100% ячейках, плотность 35 Кг/м3, толщина 8 мм, на низком эластичном модуле, желтого цвета. Продукт поставляется в рулонах  H 1.5 м x Ш 60 м. Установка должна производиться с соединением кромок на краях и сварки стыков при помощи соответствующей клейкой полоски “Rotocell AD”. Покрытие должно быть идеально уложено над соответствующей лентой периметрального тампонирования “Поверхность AD”. Слой, на котором располагается продукт, должен быть идеально сухим, чистым и ровным.

Далее, когда на изоляционное покрытие уложена бетонированная стяжка толщиной как минимум 4 см, на нее можно укладывать предусмотренное покрытие. Избыток изолирующего материала, имеющий место по длине периметра, удаляется только тогда, когда покрытие полностью замаскируется плинтусом, в конце, чтобы избежать возникновения  “акустических мостов”.