E.C.O. by Pratopratico® - Punkte des Leistungsverzeichnisses

1. Erstellung einer durchlässigen Unterschicht des Bodenbelags aus Kunststoff vom Typ E.C.O. von Pratopratico durch Lieferung und Einbau von feinkörnigem Kies, Korngröße variabel 3/10 mm, gut geebnet und gewalzt, mit einer Fertigdicke von 5/7 cm;

2. (optional) Erstellung einer Bettschicht für den Bodenbelag aus Kunststoff vom Typ E.C.O. von Pratopratico durch Lieferung und Einbau von 
	Sand, gut geebnet, mit einer  Fertigdicke von etwa 3 cm;

3. Lieferung und Einbau des Bodenbelags vom Typ E.C.O. von Pratopratico der TPS Srl mit folgenden Eigenschaften:

• Material zu 50% aus Recycling und zu 50% roh mit einer Stoßfestigkeit im kalten Zustand (-20°C) von mindestens 8 kJ/m2 und im warmen Zustand (+23°C) von 40 kJ/m2 (MethodeISO 180); Erweichungstemperatur bei 152°C (Methode  ISO 306/A) und gegenüber UV-Strahlen stabilisiert;

• Tragfähigkeit von mindestens 300 t/m2 (monotoner Bruchlasttest);

• Oberfläche mit Rasenbewuchs und Drainage von mindestens 95% ;

• Volumen des Erdreichs pro einzelner Zelle mindestens 165 cm3;

• Einhängesystem mit Nut und Feder, Befestigung mittels Stiften;

• Möglichkeit der Verlegung von Signalelementen in den Farben weiß/blau/gelb;

Der gerade ausgeführte Bodenbelag muss bereits technische Eigenschaften besitzen, die für das Befahren durch Kraftfahrzeuge geeignet sind.

4. Ausführung der Oberfläche als Rasen durch Füllen der Zellen des Bodenbelags vom Typ E.C.O. von Pratopratico mit einer optimalen Mischung pflanzlichen Erdreichs, Torf, Sand und / oder vulkanischen Zusätzen, angereichert mit Langzeit-Dünger. Lieferung und Saat  einer optimalen Mischung von Samen für Rasenbeläge, die für den Fahrzeugverkehr geeignet sind, in einer Menge von 35/40 g pro m2.

5. Lieferung und Einbau von farbigen Signalelementen (weiß/blau/gelb) zur Begrenzung der  Parkflächen und / oder Wege gemäß den Anweisungen der Bauleitung.

Der Bodenbelag muss von einem zertifiziertem Unternehmen mit integriertem Managementsystem DIN EN ISO 9001 (Qualität), DIN EN ISO 14001 (Umwelt); UNI EN ISO 45001 (Sicherheit) und SA 8000 (Soziale Verantwortung) hergestellt worden sein.