U-Bahn Beton® - Punkte des Leistungsverzeichnisses

Ausführung einer einhäuptigen Decke aus Ortbeton auf geeigneter horizontaler Schalung (oder Fertigteilplatte). Die Gesamtstärke der Decke beträgt ______ cm, die teilweise (nach Projekt) mit Elementen aus wiederverwertetem Kunststoff des Typs “U-Bahn Beton®” der Daliform Group erleichtert wird, die längliche Form hat 120 cm mit trapezförmigem, gleichschenkligem Querschnitt, Unterteil max. 40 cm, Höhe ______ cm, die Länge kann in Unterabschnitte mit 20 cm aufgeteilt werden, die untereinander linear durch Überlappen des Endstücks  verbunden werden können; sie sind mit 14 stämmig-pyramidenförmigen Füßen von ______ cm Höhe ausgestattet, die auf dem horizontalen Support aufliegen, der zur Herstellung der Stärke der Unterseite mit einer elektrogeschweißten Matte mit Maschenweite ______x______ cm aus Stahlrundstäben Ø ______ mm entsprechend verstärkt sind.

Inbegriffen sind Lieferung und Errichtung der “U-Bahn Beton®”-Elemente, die in entsprechenden Abständen in parallelen Reihen anzuordnen sind, um durchgehenden kleine Träger von einem Träger zum anderen zu bilden, die an den Endöffnungen mit Schließkappen verschlossen sind; oben an den Aussparungen wird eine elektrogeschweißten Matte mit Maschenweite 20 x 20 cm - Ø 5 mm aufgelegt. Die oberen und unteren Verstärkungen sind in den kleinen Trägern mit “ C “-förmigen, vertikalen Stahlhaken min. Ø 8 mm verbunden, die mit einem Zwischenabstand von 30 cm entlang der Trägerachse angeordnet sind.

Inbegriffen sind Lieferung und Schütten des notwendigen Betons für die Sohle (in vollem und ausgesparten Bereich), als erstes wird der unter den Aussparungen befindliche Bereich bis zum vollständigen Bedecken der Füße des “U-Bahn Betons®” (nicht darüber)gefüllt und gerüttelt (Widerstandsklasse mindestens C25/30, Konsistenzklasse S5 und Aggregat-Durchmesser, der das Phänomen der “Absonderung” verhindert), sobald die erste Schicht erstarrt, setzt man das Schütten bis zur Komplettierung der Sohle fort (in dieser zweiten Phase ist eine andere Konsistenzklasse als in der vorherigen zulässig) bis die Sohle eine Haube von mindestens 4 cm bildet. Horizontale Stützschalungen, elektrogeschweißte Matten, Verstärkungsstangen, Trägerkäfige und vertikale, “C”-förmige Verbindungen werden getrennt verrechnet.

Die “U-Bahn Beton®” muss in "ALAPLEN® CV30" produziert werden  - Elemente müssen vollkommen sicher begehbar sein und der charakteristische Widerstand von 150 kg am schwächsten Punkt auf einer Auflage 8 x8 cm muss bescheinigt sein. Eine Schadstoffabgabe darf nicht vorhanden sein, das  Zertifikat der Umweltverträglichkeit muss vorliegen und sie müssen von einem Unternehmen mit integriertem Managementsystem (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000) hergestellt sein. Dem Ausführungsplan der leichtgewichtigen Sohlen müssen die grafische Ausarbeitung, sowie die Berechnung der Lieferfirma der  “U-Bahn Beton®”  - Elemente beiliegen.

Die letztere müssen technische Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt für das Produkt und für "ALAPLEN® CV30" Kornbeschaffenheit aufweisen und muss außerdem die Zertifizierung des Produkts mit der Genehmigung eines Verbandsmitglieds EOTA (European Organisation for Technical Approvals) vorlegen.

Der Aufwand für die Bohrungen nach den Abmessungen und Querschnitten der Bauzeichnungen ist ebenfalls im Preis enthalten, jeder Aufwand für die Übergabe der fachgerecht abgeschlossenen Arbeit ist inbegriffen und beglichen. Von der Lieferung ausgenommen ist die Errichtung der horizontalen Stützschalung für Sohle, Gitter und Metallarmierung, sie werden getrennt verrechnet.

Preis Euro/qm ____________________