AUSSCHREIBUNGSTEXT U-BOOT SILENCE®

Ausführung der Schalldämmung der Decke vom Typ “U-Boot Beton®” gegen Tritt- und Luftschall, in der Technik der "schwimmenden Verlegung", durch Einsatz der Schallschutzschicht “U-Boot Silence” der Daliform Group, aus 100% chemisch vernetztem, geschlossenzelligem Polyäthylen, Dichte 35 kg/m3, Stärke 8 mm, mit niedrigem Elastizitätsmodul, Farbe gelb. Das Produkt wird in Rollen zu H 1,5 m x L 60 m geliefert. Die Verlegung muss durch Aneinanderlegen der seitlichen Kanten und Versiegelung der Verbindungen durch Aufbringung des entsprechenden Klebebands “Rotocell AD” erfolgen. Die Schicht muss perfekt über dem entsprechenden umlaufenden Dichtungsband “Superfascia AD” liegen. Die Schicht, auf der das Produkt angebracht wird, muss vollständig trocken, sauber und ohne Unebenheiten sein.

Anschließend wird über die Dämmung ein bewehrter Estrich mit mindestens 4 cm Stärke geschüttet, auf dem dann der vorgesehene Fußboden verlegt wird. Das umlaufend überstehende Dämmmaterial wird erst nach Abschluss des Fußbodens abgetrennt und durch Anbringen der Leiste verdeckt. Die Leiste muss vom Boden getrennt sein, um keine "Schallbrücken" zu schaffen.