Pratopratico® - Punkte des Leistungsverzeichnisses

Erstellen eines befahrbaren bodenbelags mit rasendecke mittels Pratopratico®

Art. 1) DURCHLÄSSIGE SCHICHT

Erstellung einer durchlässigen Schicht als Untergrund für die befahrbaren Bodenbeläge mit Rasendecke, durch Lieferung und Einbau von feinem Splitt mit einer variablen Korngröße von 3/10 mm, gut geglättet und von Hand gerollt, mit einer fertigen Dicke von etwa 5/7 cm.

Pro Quadratmeter Euro _________________________

Art. 2) VERLEGEBETT (OPTIONAL)

Erstellung des Verlegebetts für den doppelseitigen Bodenbelag PRATOPRATICO® durch Lieferung und Einbau von feinem Kieselsand, gut geglättet und nivelliert mit einer Dicke von etwa 3 cm.

Pro Quadratmeter Euro _________________________

Art. 3) BODENBELAG

Lieferung und Einbau von Elementen doppelseitigen Bodenbelags vom Typ “PRATOPRATICO®” mit folgenden technischen Eigenschaften:

• Material PP (Polypropylen), roh, edler Art, stabil gegenüber

UV-Strahlen mit hohen mechanischen Leistungseigenschaften:

• Stoßfestigkeit im kalten Zustand (-20°C) mindestens 8 kJ/m2 (Methode ISO 180) zur Gewährleistung der Unversehrtheit des Bodenbelags auch bei Beanspruchung und Belastung unter extremen Umgebungsbedingungen;

• Belastbarkeit von mindestens 320 t/m2 (“Monotoner Bruchlasttest”);

• Erweichungspunkt von mindestens 152°C zur Gewährleistung der Nichtverformbarkeit des Elements bei hohen Temperaturen (siehe mit Splitt gefüllter und belasteter Bodenbelag im Sommer).

• Abmessungen in Zentimetern: 50 x 50 x 5;

• Oberfläche mit Rasendecke und Durchlässigkeit von mindestens 95 %;

• Umkehrbar zum Einsatz auf beiden Seiten;

• Form gemäß beiliegender Zeichnung;

• Zellenrand mindestens 5 cm zur Gewährleistung einer angemessenen Nährstoffzufuhr für die Rasendecke und Form geeignet zum Austausch von Luft, Wasser und Nährstoffen;

• Einhängesystem mit Nut/Feder und Befestigung mittels Dichtstiften;

• Möglichkeit zum Einbau von Kennzeichnungselementen (in den Farben: weiß, gelb, blau) zur Abgrenzung von Parkflächen und Wegen;

Pro Quadratmeter Euro _________________________

Art. 4) FÜLLEN DES BODENBELAGS MIT RASEN

Erstellen der Rasenfläche durch Füllen der Zellen des Bodenbelags vom Typ “PRATOPRATICO®” mit einer optimalen Mischung aus pflanzlichem Boden, Torf, Kieselsand oder / und vulkanischen Zuschlagstoffen (Bimsstein), angereichert mit langsam freigesetztem Dünger.

Lieferung und Saat einer optimalen Mischung von Samen für zum Fahrzeugverkehr geeigneten Rasendecken (Typ: poa pratensis/lolium perenne/festuca arundinacea) in Anteilen zu 35/40 g pro m2.

Einschließlich aller Aufwendungen zur Fertigstellung.

Euro por metro quadrado _________________________

Art. 5) BEGRENZUNG VON PARKFLÄCHEN UND WEGEN

Lieferung und Einbau von Kennzeichnungselementen der Farbe ... (weiß, gelb, blau) zur Begrenzung der Parkflächen und / oder Wege, zum Einfügen in den Boden innerhalb der Zellen des Bodenbelags PRATOPRATICO®, gemäß Vorgaben der Bauleitung

Pro Stck. Euro  _________________________

Der Bodenbelag muss von einem zertifiziertem Unternehmen mit integriertem Managementsystem DIN EN ISO 9001 (Qualität), DIN EN ISO 14001 (Umwelt); UNI EN ISO 45001 (Sicherheit) und SA 8000 (Soziale Verantwortung) hergestellt worden sein.

Erstellen eines befahrbaren bodenbelags aus kies mit Pratopratico®

Art. 1) DURCHLÄSSIGE SCHICHT

Erstellung einer durchlässigen Schicht als Untergrund für die befahrbaren Bodenbeläge aus Kies, durch Lieferung und Einbau von feinem Splitt mit einer variablen Korngröße von 3/10 mm, gut geglättet und von Hand gerollt, mit einer fertigen Dicke von etwa 5/7 cm.

Pro Quadratmeter Euro _________________________

Art. 2) VERLEGEBETT (OPTIONAL)

Erstellung des Verlegebetts für den doppelseitigen Bodenbelag PRATOPRATICO® durch Lieferung und Einbau von feinem Kieselsand, gut geglättet und nivelliert mit einer Dicke von etwa 3 cm.

Pro Quadratmeter Euro _________________________

Art. 3) PAVIMENTAÇÃO

Lieferung und Einbau von Elementen doppelseitigen Bodenbelags vom Typ “PRATOPRATICO®” mit folgenden technischen Eigenschaften:

•Material PP (Polypropylen), roh, edler Art, stabil gegenüber UV-Strahlen mit hohen mechanischen Leistungseigenschaften:

• Stoßfestigkeit im kalten Zustand (-20°C) mindestens 8 kJ/m2 (Methode ISO 180) zur Gewährleistung der Unversehrtheit des Bodenbelags auch bei Beanspruchung und Belastung unter extremen Umgebungsbedingungen;

• Belastbarkeit von mindestens 340 t/m2 (“Dauer-Bruchlasttest”);

• Erweichungspunkt von mindestens 152°C zur Gewährleistung der Nichtverformbarkeit des Elements bei hohen Temperaturen (siehe mit Splitt gefüllter und belasteter Bodenbelag im Sommer).

• Abmessungen in Zentimetern: 50 x 50 x 5;

• Durchlässige Oberfläche mindestens 95 %;

• Umkehrbar zum Einsatz auf beiden Seiten;

• Form gemäß beiliegender Zeichnung;

• Zellenrand mindestens 5 cm;

• Einhängesystem mit Nut/Feder und Befestigung mittels Dichtstiften;

• Möglichkeit zum Einbau von Kennzeichnungselementen (in den Farben: weiß, gelb, blau) zur Abgrenzung von Parkflächen und Wegen;

Der gerade ausgeführte Bodenbelag besitzt bereits für den Fahrzeugverkehr geeignete technische Eigenschaften.

Der Bodenbelag muss von einem Unternehmen mit gemäß den internationalen Bestimmungen UNI EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO 14001:2004, BSI OHSAS 18001:2004; SA8000:2001 zertifiziertem System für Qualität, Umwelt, Sicherheit und soziale Verantwortung hergestellt werden.

Pro Quadratmeter Euro _________________________

Art. 4) FÜLLEN DES BODENBELAGS MIT KIES

Erstellung einer Kiesfläche durch Füllen der Zellen des Bodenbelags vom Typ “PRATOPRATICO®” mit feinem Kies (Körnung 7/10 mm).

Pro Quadratmeter Euro _________________________

Art. 5) BEGRENZUNG VON PARKFLÄCHEN UND WEGEN

Lieferung und Einbau von Kennzeichnungselementen der Farbe ... (weiß, gelb, blau) zur Begrenzung der Parkflächen und / oder Wege, zum Einfügen in den Boden innerhalb der Zellen des Bodenbelags PRATOPRATICO®, gemäß Vorgaben der Bauleitung

Pro Stck. Euro _________________________

Der Bodenbelag muss von einem zertifiziertem Unternehmen mit integriertem Managementsystem DIN EN ISO 9001 (Qualität), DIN EN ISO 14001 (Umwelt); UNI EN ISO 45001 (Sicherheit) und SA 8000 (Soziale Verantwortung) hergestellt worden sein.