U-BAHN BETON® - Cahier des charges

Exécution de plancher monodirectionnel en béton armé à couler sur place sur le coffrage horizontal (ou sur dalle préfabriquée). L'épaisseur totale du plancher est de ______ cm, à alléger partiellement (selon le projet) avec des éléments en plastique recyclé, type “U-Bahn Beton®” de Daliform Group, de forme allongée de 120 cm avec une section en trapèze isocèle avec base de max. 40 cm hauteur ______ cm, divisible en longueur en sous-multiples de 20 cm et qui peuvent être associés en ligne entre eux par superposition du bord terminal; équipés solidairement de 14 pieds tronco-pyramidaux de ______ cm de hauteur, reposant sur le support horizontal, pour la formation de l'épaisseur de l’intrados, armés de manière opportune avec treillis électro soudé avec acier ______ 5 mm et maille ______x______ cm.

Il est compris la fourniture et la pose sur place des éléments “U-Bahn Beton®” à poser en rangées parallèles entre elles et distancées de manière opportune pour former des poutrelles continues d'une poutre à l'autre, et bouchées sur les tunnels relatifs par des bouchons de fermeture ; il faudra poser au-dessus des allégements un treillis électro soudé avec acier ______ 5 mm et maille ______x______ cm. Les armatures supérieures et inférieures seront reliées, dans les poutrelles, par des crochets verticaux en “ C “ en acier min Ø 8 mm placés à l'entraxe de 30 cm le long de l'axe de la poutrelle.

Il est compris la fourniture et le coulage du béton armé nécessaire pour réaliser la dalle (en zone pleine et allégée), en remplissant et en vibrant d'abord la partie sous les allégements jusqu'au remplissage complet des pieds de l’“U-Bahn Beton®” (pas au-delà) (classe de résistance minimum C25/30, classe de consistance S5 et diamètre des agrégats tel à éviter les phénomènes de “ségrégation”), on continue ensuite le coulage jusqu'à l'achèvement de la dalle, dès que commence la prise de la première couche (dans cette deuxième phase, il est admis une classe de consistance différente de la précédente) jusqu'à l'achèvement du plancher avec la formation d'une chape de min. 4 cm. Coffrages horizontaux de support, treillis électro soudés, barres d'armature, cages des poutres et des connecteurs verticaux en “C”  seront comptabilisés à part.

Il doit être possible de marcher en toute sécurité sur les éléments “U-Bahn Beton®” doivent être produits en "ALAPLEN® CV30", ceux-ci devant être certifiés pour une résistance caractéristique de 150 kg sur le point le plus faible sur appui 8 x 8 cm; ils ne doivent délivrer aucune substance polluante et doivent être munis du Certificat de Conformité Environnementale et fabriqués par des entreprises disposant de Système de Gestion Intégré (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000). Le projet d’exécution des dalles allégées devra être accompagné des graphiques et calculs du fabricant du “U-Bahn Beton®” devra présenter la fiche technique et la fiche de sécurité pour du produit, ainsi que le granule utilisé "ALAPLEN® CV30" et qui devra également délivrer la certification de produit approuvée par un organisme membre de l’EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

Les frais pour la création d'orifices de dimensions et sections dont aux dessins architecturaux sont compris dans le prix, tous les frais pour fournir le travail complet selon les règles de l'art sont compris et compensés ; il reste exclu la fourniture et la pose du coffrage horizontal de support de la dalle et les accessoires, des grilles de poutre et de l'armature métallique qui seront comptabilisés à part.

Coût euro/m2 ____________________