ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES U-BOOT SILENCE®

Réalisation de l'isolation acoustique des plafonds de type « U-Boot Beton®» contre les bruits de piétinement et les bruits aériens, mise en œuvre avec la technique dite de  « sol flottant » à l'aide du manteau phono-isolant « U-Boot Silence » de Daliform Group, fabriqué en polyéthylène réticulé chimique à cellules fermées à 100%, densité 35 Kg/m3, épaisseur 8 mm, à bas module élastique de couleur jaune. Le produit est fourni en rouleaux de 1,5 m (hauteur) x 60 m (longueur). La pose doit être effectuée en accolant les bords latéraux et en scellant les jonctions à l'aide du ruban adhésif « Rotocell AD » prévu à cet effet. Le manteau doit être parfaitement superposé à la bande tampon périmétrale « Superbande AD ». La couche sur laquelle le produit sera posé doit être parfaitement sèche, propre et ne doit présenter aucune aspérité.

Puis, les fondations en béton armé seront coulées au-dessus de l'isolant, avec une épaisseur d'au moins 4 cm, sur lesquelles le sol définitif sera ensuite appliqué. L'excédent de matériau isolant tout au long du périmètre sera découpé une fois le sol définitif posé, et les bords seront dissimulés avec l'application des plinthes. Ces dernières devront être détachées du sol permettant ainsi d'éviter tout « ponts acoustiques».