Pratopratico® - Cahier des charges

Execution de dallage pour passage voitures en herbe avec Pratopratico®

Art. 1) COUCHE PERMEABLE  - Exécution d’une couche perméable pour fond des dallages pour passage voitures enherbés, avec fourniture et pose de gravillon fin de dimension variable de 3/10 mm bien étalé et roulé à la main, pour une épaisseur finie d’environ 5/7 cm.

Le mètre carré   €_______________________________________

Art. 2) DALLAGE - Fourniture et pose d’éléments de dallage à deux côtés type «PRATOPRATICO®» ayant les caractéristiques techniques suivantes:

• Matériau PP (polypropylène) vierge de qualité, stabilisé aux rayons UV, aux caractéristiques mécaniques et aux prestations élevées:

• Résistance au choc à froid (-20°C) non inférieure à 8 kJ/m2 (méthode ISO 180) pour garantir l’intégrité du dallage même si sollicité et chargé dans des conditions atmosphériques néfastes;

• Capacité de charge non inférieure à 320 t/m2 («test de charge uniforme à rupture»);

• Point de ramollissement non inférieur à 152°C pour garantir l’indéformabilité du produit à des températures élevées (voir dallage rempli avec du gravillon et chargé en été).

• Dimensions en centimètres: 50 x 50 x 5;

• Superficie enherbée et perméable non inférieure à 95%;

• Réversible pour emploi des deux côtés;

• Forme comme dessin joint;

• Bord des cases non inférieur à 4,7 cm pour assurer un réserve nutritionnelle adéquate aux mottes de gazon et une conformation adéquate à l’échange d’air, d’eau et d’éléments nutritifs;

• Système d’encastrement mâle/femelle et blocage avec des crochets de tenue;

• Possibilité de pose d’éléments signalétiques (coloris: blanc, jaune, bleu) pour délimiter les aires de stationnement et les parcours;

Le dallage est immédiatement utilisable pour le passage des voitures.

Le mètre carré   €_______________________________________

Art. 3) REMPLISSAGE DU DALLAGE AVEC LE GAZON - Exécution de la pelouse en remplissant les cases du dallage type «PRATOPRATICO®» avec un excellent mélange de terre végétale, tourbe, sable siliceux ou/et granulat volcanique (ponce) enrichi avec de l’engrais à action lente.

Fourniture et semence d’un excellent mélange de graines pour pelouse adaptée au passage des voitures (type: poa pratensis/lolium perenne/festuca arundinacea) en raison de 35/40 g. par m2.

Le mètre carré   €_______________________________________

Art. 4) DÉLIMITER LES AIRES DE PARKING ET DES PARCOURS - Fourniture et pose d’éléments signalétiques de couleur...(blanc, jaune, bleu) pour délimiter les aires de parking et/ou des parcours, à planter dans le sol à l’intérieur des cases de dallage de PRATOPRATICO®, selon les dispositions de la D.L.

pièce   €_______________________________________

Le pavage doit être produit par une Entreprise Certifiée avec Système de Gestion Intégré UNI EN ISO 9001 (Qualité), UNI EN ISO 14001 (Environnement); UNI EN ISO 45001 (Sécurité) et SA 8000 (Responsabilité Sociale).

Exécution de dallage pour passage voitures en gravier avec Pratopratico®

Art. 1) COUCHE PERMEABLE

Exécution d’une couche perméable pour fond des dallages pour passage voitures en gravier, avec fourniture et pose de gravillon fin de dimension variable de 3/10 mm bien étalé et roulé à la main, pour une épaisseur finie d’environ 5/7 cm.

Le mètre carré   €_______________________________________

Art. 2) DALLAGE

Fourniture et pose d’éléments de dallage à deux côtés type «PRATOPRATICO®» ayant les caractéristiques techniques suivantes:

• Matériau PP (polypropylène) vierge de qualité, stabilisé aux rayons UV, aux caractéristiques mécaniques et aux prestations élevées:

• Résistance au choc à froid (-20°C) non inférieure à 8 kJ/m2 (méthode ISO 180) pour garantir l’intégrité du dallage même si sollicité et chargé dans des conditions atmosphériques néfastes;

• Capacité de charge non inférieure à 340 t/m2 («test de charge permanente») ;

• Point de ramollissement non inférieur à 152°C pour garantir l’indéformabilité du produit en présence de températures élevées (voir dallage rempli avec du gravillon et chargé en été).

• Dimensions en centimètres: 50 x 50 x 4,7;

• Superficie perméable non inférieure à 95%;

• Réversible pour emploi des deux côtés;

• Forme comme dessin joint;

• Bord des cases non inférieur à 4,7 cm;

• Système d’encastrement mâle/femelle et blocage avec des crochets de tenue;

• Possibilité de pose d’éléments signalétiques (coloris: blanc, jaune, bleu) pour délimiter les aires de stationnement et les parcours;

Le dallage est immédiatement utilisable pour le passage des voitures.

Le mètre carré   €_______________________________________

Art. 3) REMPLISSAGE DU DALLAGE AVEC DU GRAVIER

Exécution de superficie avec du gravier en remplissant les cases du dallage type «PRATOPRATICO®» avec du gravillon fin (grain 7/10 mm).

Le mètre carré   €_______________________________________

Art. 4 DÉLIMITER LES AIRES DE PARKING ET DES PARCOURS

Fourniture et pose d’éléments signalétiques de couleur...(blanc, jaune, bleu) pour délimiter les aires de parking et/ou des parcours, à planter dans le sol à l’intérieur des cases de dallage de PRATOPRATICO®, selon les dispositions de la D.L.

Al pz. €_______________________________________

Le pavage doit être produit par une Entreprise Certifiée avec Système de Gestion Intégré UNI EN ISO 9001 (Qualité), UNI EN ISO 14001 (Environnement); UNI EN ISO 45001 (Sécurité) et SA 8000 (Responsabilité Sociale).