E.C.O. by Pratopratico®  - Conceptos de pliego de condiciones

1° Preparación de una explanada permeable como base para el pavimento de plástico E.C.O. de Pratopratico mediante suministro y colocación de grava fina de grano variable 3/10 mm bien extendida y allanada, con un grosor acabado de 5/7 cm;

2° (Opcional) Colocación de un estrato de soporte para el pavimento de plástico E.C.O. de Pratopratico: suministro y colocación de arena silícea bien extendida, con un grosor acabado de 3 cm aprox.;

3° Suministro y colocación del pavimento E.C.O. de Pratopratico de TPS Srl dotado de las siguientes características:

• Material 50% reciclado y 50% virgen con resistencia al golpe en frío (-20°C) no inferior a 8 kJ/m² y en caliente (+23°C) de 40 kJ/m² (método ISO 180); temperatura di reblandecimiento a 152°C (método ISO 306/A) y estable a los rayos UV;

• Capacidad de carga no inferior a 300 T/m² (prueba carga monótona de ruptura);

• Superficie sembrada y drenante no inferior al 95%

• Volumen de mantillo para cada celda no inferior a 165 cm³;

• Sistema de enganche de encastre macho-hembra y tope con uñas de bloqueo;

• Posibilidad de aplicar elementos de señalización de color blanco/azul/amarillo;

El pavimento presentará características técnicas idóneas para el tránsito de vehículos desde el mismo momento de su instalación.

4° Elaboración de la superficie de prado rellenando las celdas del pavimento E.C.O. de Pratopratico con una mezcla idónea de terreno vegetal, turba, arena silícea o materia inerte volcánica enriquecida con abono de lenta liberación. Suministro y siembra de una mezcla de simientes para césped idónea para el tránsito vehicular, en una proporción de 35/40 gr por m².

5° Suministro y colocación de elementos de señalización de colores (blanco / azul / amarillo) para delimitar las áreas de aparcamiento y de los itinerarios según las disposiciones de la Dirección de Obras.

E.C.O.  está fabricada por una Empresa Certificada según las Normas Internacionales UNI EN ISO 9001 (Calidad), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Seguridad) y SA 8000 (Responsabilidad Social).