Conceptos de pliego de condiciones

SISTEMA ATLANTIS

Realización de losa hueca para una altura total de ______ cm mediante suministro y colocación en obra de encofrados de plástico reciclado tipo Sistema Atlantis de Daliform Group constituido por encofrados modulares colocados en obra en seco para una rápida formación, en seco, de una plataforma autoportante transitable por parte de peatones, encima de la cual realizar la colada de hormigón C25/30 para el llenado del encofrado hasta su cumbre (a ras) y de una losa superior de ______ cm armada con rejilla electrosoldada Ø ______ cm con malla de ___ x ___ cm, nivelada y terminada con fratás.

El sistema Atlantis 50 se tendrá que componer de encofrados de plástico reciclado Iglù® con campana convexa de medidas de 50x50 cm, de h 16 cm y sostenida por tubos de Ø110 mm, de h ______ cm, completos de pata de vaso con encaje de bayoneta, pisables en seco, garantizando una resistencia al desfonde de 200 kg en correspondencia del centro del arco mediante prensador de medidas 8 x 8 cm.

o

El sistema Atlantis 71 se tendrá que componer de encofrados de plástico reciclado tipo Iglù® con campana convexa de medidas 71x71 cm, de h 15 cm y sostenida por tubos Ø110 (o Ø125, o Ø140) mm, de h ______ cm, completos de pata de vaso con encaje de bayoneta, pisables en seco, garantizando una resistencia al desfonde de 150 kg en correspondencia del centro del arco mediante prensador de medidas 8 x 8 cm.

o

El sistema Atlantis 100 se tendrá que componer de encofrados de plástico reciclado tipo Iglù® con campana convexa de medidas 100x100 cm, de h 12 cm y sostenida por tubos Ø110 (o Ø160) mm, de h ______ cm, completos de pata de vaso con encaje de bayoneta, pisables en seco, garantizando una resistencia al desfonde de 200 kg en correspondencia del centro del arco mediante prensador de medidas 8 x 8 cm.

El sistema Atlantis estará provisto de los relativos accesorios como el “Tímpano”, el “Estante” y el “Elemento Angular”, para la oclusión y la compensación lateral, que hay que calcular y cuantificar según la conformación del área de trabajo.

Los encofrados de plástico reciclado tipo Iglù®, para la formación del Sistema Atlantis, no tienen que librar sustancias contaminantes, deben tener Certificado de Conformidad Ambiental y deben ser producidos por una Empresa Certificada según las Normas Internacionales UNI EN ISO 9001 (Calidad), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Seguridad) y SA 8000 (Responsabilidad Social).

La empresa proveedora de los encofrados tipo Iglù®, para la formación del sistema Atlantis,tendrá además que presentar certificación de producto aprobado por una entidad miembro EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

Incluidos accesorios, recortes, cortes y cualquier otro gasto: ______  /m2 ______