ENTRADA DEL PLIEGO U-BOOT SILENCE®

Realización del aislamiento acústico de los forjados tipo “U-Boot Beton®” de los ruidos de pisoteo y aéreos, realizado con la técnica del “pavimento flotante” mediante el uso del manto fonoaislante “U-Boot Silence®” de Daliform Group, realizado en polietileno reticulado químico de poliolefina de celda cerrada al 100 %, densidad 35 Kg/m3, espesor 8 mm, de bajo módulo elástico, color amarillo. El producto se suministra en rollos de H 1,5 m x A 60 m. La colocación debe efectuarse adosando los extremos de los bordes laterales y sellando las uniones con la aplicación de la tira adhesiva “Rotocell AD”. El manto debe quedar perfectamente superpuesto a la banda de compensación perimetral “Superfascia AD”. El estrato sobre el que se extiende el producto deberá estar perfectamente seco, limpio y libre de asperezas.

A continuación, sobre el aislante se colará una alcatifa armada, de al menos 4 cm de espesor, sobre la que se realizará la pavimentación prevista. El material aislante excedente presente a lo largo del perímetro se cortará después de haber terminado el pavimento aplicando el rodapié, que deberá quedar separado del pavimento para no provocar “puentes acústicos”.