PRATOPRATICO®   - Conceptos de pliego de condiciones

Ejecución de pavimento transitable sembrado de césped con Pratopratico®

ENTRADAS DEL PLIEGO

Art. 1) ESTRATO PERMEABLE

Ejecución de estrato permeable de fondo para pavimento transitable sembrado de césped, mediante suministro y colocación de grava fina de grano variable 3/10 mm bien extendido y allanado a mano, con un espesor acabado de aproximadamente 5/7 cm.

Euros por metro cuadrado _____________________

Art. 2) LECHO DE COLOCACIÓN (OPCIONAL)

Ejecución del lecho de colocación para el pavimento bifacial PRATOPRATICO®, mediante suministro y colocación de arena silícea fina bien extendida y nivelada con un espesor de 3 cm aproximadamente.

Euros por metro cuadrado _____________________

Art. 3) PAVIMENTO

Suministro y colocación de elementos de pavimento bifacial de tipo

“PRATOPRATICO®” dotados de las siguientes características técnicas:

• Material PP (polipropileno) virgen de tipo preciado estable a los rayos UV, de elevadísimas características mecánicas y prestacionales:

• Resistencia al impacto en frío (-20°C) no inferior a 8 kJ/m2 (método ISO 180) para garantizar la integridad del pavimento incluso cuando se utiliza y se carga en condiciones ambientales extremas;

• Capacidad de carga no inferior a 320 t/m² (“ensayo de carga monótona de fractura”);

• Punto de reblandecimiento no inferior a 152°C para garantizar la indeformabilidad del producto en presencia de elevadas temperaturas (véase pavimento relleno con grava y cargado durante el verano);

• Dimensiones en centímetros: 50 x 50 x 5;

• Superficie sembrada de césped y permeable no inferior al 95 %;

• Reversible para poder utilizarlo por ambas caras;

• Forma como se ilustra en el dibujo adjunto;

• Borde de las celdas no inferior a 4,7 cm para garantizar un aporte nutritivo apropiado para el césped y una conformación idónea para el intercambio de aire, del agua y de los elementos nutritivos;

• Sistema de enganche de encastre macho-hembra y bloqueo mediante uñas de fijación;

• Posibilidad de colocar elementos de señalización (en los colores: blanco, amarillo y azul) para delimitar las áreas de aparcamiento y de los itinerarios;

El pavimento presenta características idóneas para el tránsito de vehículos nada más instalarlo.

Euros por metro cuadrado_____________________

Art. 4) RELLENO DEL PAVIMENTO CON PRADO

Ejecución de superficie con prado mediante relleno de las celdas del pavimento de tipo “PRATOPRATICO®” con una mezcla idónea de terreno vegetal, turba, arena silícea o material inerte volcánico (piedra pómez) enriquecido con abono de lenta liberación.

Suministro y siembra de una mezcla apropiada de semillas para césped idóneas para el tránsito vehicular ( de tipo: poa pratensis/lolium perenne/festuca arundinacea) en una proporción de 35/40 gr por al m². Incluye todos los gastos necesarios para dar por acabada la instalación.

Euros por metro cuadrado_____________________

Art. 5) DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE APARCAMIENTO Y DE LOS ITINERARIOS

Suministro y colocación de elementos de señalización en colores (blanco, amarillo y azul) para delimitar las áreas de aparcamiento y de los itinerarios, que se introducirán en el terreno dentro de las celdas del pavimento de PRATOPRATICO® siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obras.

Precio en euro de cada pieza_____________________

PRATOPRATICO®  está fabricada por una Empresa Certificada según las Normas Internacionales UNI EN ISO 9001 (Calidad), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Seguridad) y SA 8000 (Responsabilidad Social).

Ejecución de pavimento transitable en grava con Pratopratico®

ENTRADAS DEL PLIEGO

Art. 1) ESTRATO PERMEABLE

Ejecución de estrato permeable de fondo para pavimento transitable sembrado en grava, mediante suministro y colocación de grava fina de grano variable 3/10 mm bien extendido y allanado a mano, con un espesor acabado de aproximadamente 5/7 cm.

Euros por metro cuadrado______________________

Art. 2) LECHO DE COLOCACIÓN (OPCIONAL)

Ejecución del lecho de colocación para el pavimento bifacial PRATOPRATICO®, mediante suministro y colocación de arena silícea fina bien extendida y nivelada con un espesor de 3 cm aproximadamente.

Euros por metro cuadrado______________________

Art. 3) PAVIMENTO Suministro y colocación de elementos de pavimento bifacial de tipo “PRATOPRATICO®” dotados de las siguientes características técnicas:

• Material PP (polipropileno) virgen de tipo preciado estable a los rayos UV, de elevadísimas características mecánicas y prestacionales:

• Resistencia al impacto en frío (-20°C) no inferior a 8 kJ/m2 (método ISO 180) para garantizar la integridad del pavimento incluso cuando se utiliza y se carga en condiciones ambientales extremas;

• Capacidad de carga no inferior a 340 t/m2 (“ensayo de carga permanente”);

• Punto de reblandecimiento no inferior a 152°C para garantizar la indeformabilidad del producto en presencia de elevadas temperaturas (véase pavimento relleno con grava y cargado durante el verano).

• Dimensiones en centímetros: 50 x 50 x 5;

• Superficie permeable no inferior al 95 %;

• Reversible para poder utilizarlo por ambas caras;

• Forma como se ilustra en el dibujo adjunto;

• Borde de las celdas no inferior a 4,7 cm;

• Sistema de enganche de encastre macho-hembra y bloqueo mediante uñas de fijación;

• Posibilidad de colocar elementos de señalización (en los colores: blanco, amarillo y azul) para delimitar las áreas de aparcamiento y de los itinerarios;

El pavimento presenta características idóneas para el tránsito de vehículos nada más instalarlo.

Euros por metro cuadrado______________________

Art. 4) RELLENO DEL PAVIMENTO CON GRAVILLA

Ejecución de superficie con gravilla mediante relleno de las celdas del pavimento de tipo “PRATOPRATICO®” con gravilla fina (grano 7/10 mm).

Euros por metro cuadrado______________________

Art. 5) DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE APARCAMIENTO Y DE LOS ITINERARIOS

Suministro y colocación de elementos de señalización en colores (blanco, amarillo y azul) para delimitar las áreas de aparcamiento y de los itinerarios, que se introducirán en el terreno dentro de las celdas del pavimento de PRATOPRATICO® siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obras.

Precio en euro de cada pieza ______________________

PRATOPRATICO®  está fabricada por una Empresa Certificada según las Normas Internacionales UNI EN ISO 9001 (Calidad), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Seguridad) y SA 8000 (Responsabilidad Social).