U-BAHN BETON®  - Especificações para o caderno de encargos

Realização de laje unidireccional de betão a construir na obra com adequada cofragem horizontal (ou sobre laje pré-fabricada). A grossura total do piso é de ______ cm, a aligeirar parcialmente (conforme o projeto) com elementos de plástico reciclado, de tipo “U-Bahn Beton®” do Daliform Group, de forma alongada com 120 cm, com forma de trapézio isósceles, com base de 40 cm máx., ______ cm de altura, subdivisível em comprimento por submúltiplos de 20 cm e encaixáveis em linha recta entre si por sobreposição da parte terminal; equipados com 14 pés tronco-piramidais fixos com 4 cm de altura, apoiados no suporte horizontal, para a formação da camada do intradorso, adequadamente armada com rede electrossoldada de malha ______x______ cm com varas de aço de Ø ______ mm.

Está incluído o fornecimento e colocação na obra dos elementos “U-Bahn Beton®” a colocar em filas paralelas entre si e adequadamente distanciadas para formar vigotas contínuas de uma viga à outra, e fechadas nos respectivos túneis terminais com tampas; por cima dos aligeiramentos será colocada a rede electrossoldada de malha ______x______ cm - Ø ______ mm. A armadura superior e inferior serão unidas, nas vigotas, com ganchos verticais em “C “ de aço mín. Ø 8 mm, dispostos com entre-eixo de 30 cm ao longo do eixo da vigota.

Incluindo o fornecimento e betonagem necessários para realizar a laje (na zona cheia e aligeirada), enchendo e vibrando primeiro a parte mais baixa do que os aligeiramentos, até cobrir completamente os pés do “U-Bahn Beton®” (não acima deles) (classe de resistência mínima C25/30, classe de consistência S5 e diâmetro dos agregados suficiente para evitar fenómenos de “segregação”), continua-se depois a descarga até completar a laje assim que a primeira camada começar a endurecer (nesta segunda fase é autorizada uma classe de consistência diferente da anterior) até completar o piso com a formação de uma camada com no mín. 4 cm. Cofragens horizontais de suporte, redes electrossoldadas, barras de armadura, armaduras das vigas e ganchos verticais em “C” serão contabilizados à parte.

Os elementos “U-Bahn Beton®”, devem ser produzidos em "ALAPLEN® CV30", precisam permitir a passagem com plena segurança e possuir os certificados para a resistência característica de 150 kg no ponto mais fraco com apoio quadrado de 8 x 8 cm; não devem liberar substâncias poluentes, devem ser acompanhados pelo Certificado de Conformidade Ambiental e precisam ser produzidos por uma empresa dotada de Sistema de Gestão Integrado (ISO 9001, ISO 14001, , ISO 45001, SA  8000); a empresa fornecedora dos elementos “U-Bahn Beton®” deve reportar-se construtivamente ao projetista e Diretor da Obra no ato de fornecimento e antes da realização do piso, adaptando o seu produto ao projeto executivo e integrando-o de tudo que for necessário, ®”, que deve  exibir a cartão técnico e a cartão de segurança dos produto e dos grãos "ALAPLEN® CV30" e que deve ainda exibir a certificação de produto aprovada por entidade membro EOTA (European Organization for Technical Approvals).

Também está incluído o custo para a formação de furos com as dimensões e seções previstas nos desenhos arquitetónicos, está incluído e compensado qualquer encargo para que o trabalho acabado seja conforme as normas; está excluído o fornecimento e a colocação na obra da cofragem horizontal de suporte da laje e acessórios, dos suportes e da armadura metálica que serão contabilizados à parte.

custo euros/m2 ____________________