Itens do orçamento U-BOOT SILENCE®

Implantação de isolamento acústico de lajes tipo “U-Boot Beton®” contra ruídos aéreos e de passos, realizado com a técnica de “piso flutuante” mediante o emprego da manta de insonorização “U-Boot Silence” da Daliform o Group, realizada em polietileno reticulado químico poliolefina com células 100% fechadas, densidade 35 kg/m3, 8 mm de espessura, baixo módulo elástico, cor amarela. O produto é fornecido em rolos de 1,5m (altura) x 60m. A instalação deve ser realizada por aproximação das cabeças das tiras laterais e vedação das juntas através da aplicação de fitas adesivas apropriadas, “Rotocell A D”. A manta deve estar perfeitamente sobreposta na específica faixa de tamponamento perimetral, “SuperfaixaAD”. A camada sobre a qual a manta é esticada, deverá estar perfeitamente seca, limpa e livre de qualquer ponto áspero.

Em seguida, sobre a camada isolante é feita a concretagem , com pelo menos 4 cm de espessura, sobre a qual, depois, será realizada a pavimentação prevista. O excesso do material isolante presente ao longo do perímetro será cortado só depois de concluído o pavimento e mascarado pela aplicação do rodapé, que ficará destacado do chão a fim de não provocar “pontos acústicos”.