Pratopratico®  - Especificações para o caderno de encargos

Execução de pavimentação gramada transitável com Pratopratico®

Art. 1) CAMADA PERMEÁVEL - Execução de uma camada permeável de fundo às pavimentações gramadas transitáveis, mediante o fornecimento e colocação de pedregulhos de pequena dimensão variável 3/10 mm bem espalhado e prensado manualmente com espessura acabada de cerca de 5/7 cm.

Euro por metro quadrado _______________________________________

Art. 2) PAVIMENTAÇÃO - Fornecimento e colocação na obra de elementos de pavimentação bifacial tipo

“PRATOPRATICO®” com as seguintes características técnicas:

• Material PP (polipropileno) virgem de tipo nobre estabilizado aos raios UV com elevadíssimas características mecânicas e de performance:

• Resistência ao choque a frio (-20°C) não inferior a 8 kJ/m² (método ISO 180) para garantir a integridade da pavimentação mesmo se solicitada e carregada em condições ambientais extremas;

• Capacidade de carga não inferior a 320 t/m² (“teste de carga monótona à ruptura”);

• Ponto de amolecimento não inferior a 152°C para garantir a indeformabilidade da peça na presença de temperaturas elevadas (ver pavimentação enchida com pedregulho e carregada na estação estiva).

• Dimensões em centímetros: 50 x 50 x 5;

• Superfície gramada e permeável não inferior a 95 %;

• Reversível para emprego em ambas as faces;

• Forma como desenho em anexo;

• Borda das células não inferior a 4,7 cm para assegurar uma adequada bagagem nutritiva à manta de relva e conformação idónea à troca de ar, água e elementos nutritivos;

• Sistema de engate macho/fêmea e trava por meio de unhas de fixação;

• Possibilidade de colocação na obra de elementos de sinalização (nas cores: branca, amarela, azul) para a delimitação das áreas de estacionamento e dos percursos;

A pavimentação recém-executada apresentará já as características técnicas idóneas ao trânsito veicular.

Euro por metro quadrado _______________________________________

Art. 3) ENCHIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO GRAMADA - Execução de superfície gramada mediante enchimento das células da pavimentação tipo “PRATOPRATICO®” com uma mistura óptima de terreno vegetal, turfa, areia siliciosa e/ou inerte vulcânico (pedra-pomes) enriquecida com adubo com cessão lenta.

Fornecimento e semeadura de uma mistura óptima de sementes para mantas de relva idóneas ao trânsito veicular (tipo: poa pratensis/lolium perenne/festuca arundinacea) na medida de 35/40 g/m².

Incluído qualquer ónus para dar o título acabado.

Euro por metro quadrado _______________________________________

Art. 4) DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E PERCURSOS - Fornecimento e colocação de elementos de sinalização de cor... (branca, amarela, azul) para a delimitação das áreas de estacionamento e/ou dos percursos, a serem introduzidos no interior das células da pavimentação de PRATOPRATICO®, conforme as solicitações da D.L.

Euro por metro quadrado _______________________________________

A pavimentação deve ser produzida por empresa com Sistema de Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social certificado conforme as Normas internacionais UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001; SA8000.

Execução de pavimentação gramada em pedregulho com Pratopratico®

Art. 1) CAMADA PERMEÁVEL Execução de uma camada permeável de fundo às pavimentações gramadas em pedregulho, mediante o fornecimento e colocação de pedregulhos de pequena dimensão variável 3/10 mm bem espalhado e prensado manualmente com espessura acabada de cerca de 5/7 cm.

Euro por metro quadrado _______________________________________

Art. 2) PAVIMENTAÇÃO Fornecimento e colocação na obra de elementos de pavimentação bifacial tipo “PRATOPRATICO®” com as seguintes características técnicas:

• Material PP (polipropileno) virgem de tipo nobre estabilizado aos raios UV com elevadíssimas características mecânicas e de performance:

• Resistência ao choque a frio (-20°C) não inferior a 8 kJ/m² (método ISO 180) para garantir a integridade da pavimentação mesmo se solicitada e carregada em condições ambientais extremas;

• Capacidade de carga não inferior a 340 t/m² (“teste de carga permanente”);

• Ponto de amolecimento não inferior a 152°C para garantir a indeformabilidade da peça na presença de temperaturas elevadas (ver pavimentação enchida com pedregulho e carregada na estação estiva).

• Dimensões em centímetros: 50 x 50 x 5;

• Superfície permeável não inferior a 95 %;

• Reversível para emprego em ambas as faces;

• Forma como desenho em anexo;

• Borda das células não inferior a 4,7 cm;

• Sistema de engate macho/fêmea e trava por meio de unhas de fixação;

• Possibilidade de colocação na obra de elementos de sinalização (nas cores: branca, amarela, azul) para a delimitação das áreas de estacionamento e dos percursos;

A pavimentação recém-executada apresentará já as características técnicas idóneas ao trânsito veicular.

Euro por metro quadrado _______________________________________

Art. 3) ENCHIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO COM PEDREGULHO Execução de superfície com pedregulho mediante o enchimento das células da pavimentação tipo “PRATOPRATICO®” com pedregulho de pequenas dimensões(diâmetro 7/10 mm). Al metro quadrato Euro por metro quadrado _______________________________________

Art. 4) DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E PERCURSOS Fornecimento e colocação de elementos de sinalização de cor... (branca, amarela, azul) para a delimitação das áreas de estacionamento e/ou dos percursos, a serem introduzidos no interior das células da pavimentação de PRATOPRATICO®, conforme as solicitações da D.L.

Euro por metro quadrado _______________________________________

A pavimentação deve ser produzida por empresa com Sistema de Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social certificado conforme as Normas internacionais UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001; SA8000.