Especificações para o caderno de encargos IGLU’®

Realização de caixa de ar ventilada com uma altura total de ______ cm, através de fornecimento e colocação na obra de cofragens de plástico reciclado do tipo Iglù® do Daliform Group para a rápida formação, a seco, de uma plataforma de passagem autoportante sobre a qual realizar a descarga de betão de C25/30 para o enchimento da cofragem até ao topo e de uma laje superior com ______ cm, armada com rede electrossoldada Ø ______ cm de malha ___ x ___ cm, nivelada e puxada com talocha.

As cofragens de tipo Iglù® têm de possuir uma medida de entre-eixo de 50 x 50 cm,  (ou 57,8 x 57,8 ou 71 x 71 cm) e ______ cm de altura; apoiar unicamente nos quatro pés laterais para garantir a máxima ventilação e facilitar a passagem das instalações; possuir a seco uma resistência à ruptura de 150 kg no arco entre as pernas contíguas, usando um pressor com um tamanho de 8 x 8 cm.; sistema de união e resistência a seco mediante sobreposição da parte com “duplo arco contrário”; cruz plana e em relevo na parte superior da cúpula para a correta colocação da rede na betonagem.

A cofragem de plástico reciclado de tipo Iglù® devem ser produzidos em “ALAPLEN® CP30”, não deve libertar substâncias poluentes, deve ser acompanhada pelo Certificado de Conformidade Ambiental e produzida por uma Empresa Certificada de acordo com as Normas Internacionais UNI EN ISO 9001 (Qualidade), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Segurança) e SA 8000 (Responsabilidade Social).

A empresa fornecedora das cofragens Iglù® tem de exibir a cartão técnico e a cartão de segurança dos produto e dos grãos “ALAPLEN® CP30” e tem ainda de exibir a certificação de produto aprovado pela entidade membro EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

Incluindo acessórios, desperdícios, cortes e todo e qualquer outro encargo:	 ______  /m2 ______

Especificações para o caderno de encargos IGLU’® PLUS

Realização de caixa de ar ventilada com uma altura total de ______ cm, através de fornecimento e colocação na obra de cofragens de plástico reciclado do tipo Iglù® Plus do Daliform Group para a rápida formação, a seco, de uma plataforma de passagem autoportante sobre a qual realizar a descarga de betão de C25/30 para o enchimento da cofragem até ao topo e de uma laje superior com ______ cm, armada com rede electrossoldada Ø ______ cm de malha ___ x ___ cm, nivelada e puxada com talocha.

As cofragens de tipo Iglù® Plus têm de possuir uma medida de entre-eixo de 50 x 50 cm e ______ cm de altura; apoiar unicamente nos quatro pés laterais para garantir a máxima ventilação e facilitar a passagem das instalações, possuir a seco uma resistência à ruptura de 200 kg em qualquer parte da cúpula usando um pressor com um tamanho de 8 x 8 cm.

A cofragem de plástico reciclado de tipo Iglù® Plus devem ser produzidos em “ALAPLEN® CP30”, não deve libertar substâncias poluentes, deve ser acompanhada pelo Certificado de Conformidade Ambiental e produzida por uma Empresa Certificada de acordo com as Normas Internacionais UNI EN ISO 9001 (Qualidade), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Segurança) e SA 8000 (Responsabilidade Social).

A empresa fornecedora das cofragens Iglù® Plus tem de exibir a cartão técnico e a cartão de segurança dos produto e dos grãos “ALAPLEN® CP30” e tem ainda de exibir a certificação de produto aprovado pela entidade membro EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

Incluindo acessórios, desperdícios, cortes e todo e qualquer outro encargo:	 ______  /m2 ______