Specyfikacja

Wykonanie jednokierunkowego stropu żelbetowego na placu budowy za pomocą wylewki na odpowiednim szalunku poziomym (lub na prefabrykowanej płycie). Całkowita grubość stropu wynosi  ______ cm, zostanie on częściowo odciążony (zgodnie z projektem) przy pomocy modułów z wtórnego tworzywa sztucznego “U-Bahn Beton®” firmy Daliform Group, o wydłużonej formie i długości 120 cm, przekroju w kształcie równoramiennego trapezu o maksymalnej podstawie o długości 40 cm i wysokości ______ cm, o długościach, które można podzielić na odcinki co 20 cm,  do której można przyłączać inne moduły zachodzące na krawędź końcową; dostarczane z 14 przyciętymi piramidowymi stopkami mającymi wysokość ______ cm, umieszczone na poziomej podporze w celu wykonania warstwy stropu odpowiednio zbrojonej przy pomocy siatki zbrojeniowej, wymiary ______x______ cm, o średnicy Ø ______ mm stalowego pręta.

Dotyczy to również dostarczenia i układania modułów “U-Bahn Beton®” umieszczanych w równoległych, odpowiednio oddalonych od siebie rzędach w celu utworzenia wsporników pomiędzy belkami, które zamyka się na odpowiadających im końcowych tunelach przy zastosowaniu paneli zamykających;  siatkę zbrojeniową o wymiarach ______x ______ cm i średnicy Ø ______ mm umieszcza się nad szalunkami. Zbrojenie górne oraz dolne zostanie połączone we wspornikach przy wykorzystaniu pionowych zaczepów stalowych w kształcie litery C o minimalnej średnicy Ø 8 mm, umieszczanych w odległości środkowej 30 cm wzdłuż osi wspornika.

Wliczone dostarczenie i wykonanie wylewki betonu w celu wykonania stropu (w pełnej i odciążanej strefie), najpierw wypełnia się i zagęszcza przestrzeń znajdującą się pod szalunkami, aż do całkowitego pokrycia stóp systemu “U-Bahn Beton®” (ale nie dalej) (minimalna klasa oporności C25/30, klasa płynności S5 oraz średnica kruszywa odpowiednia na tyle, aby zapobiec występowaniu zjawisk takich jak “segregacja”), kontynuacja wylewki do momentu ukończenia stropu, jak tylko pierwsza warstwa zacznie się związywać(w drugim etapie dozwolone jest zastosowanie betonu o klasie płynności innej niż poprzednia) do wykończenia stropu poprzez uzyskanie warstwy o minimalnej grubości 4 cm. Poziomy szalunek podporowy, siatka zbrojeniowa, pręty zbrojeniowe, klatki belkowe oraz pionowe łączniki w kształcie litery C zostaną wprowadzone w innym miejscu.

Należy zapewnić możliwość bezpiecznego chodzenia po modułach “U-Bahn Beton®”, muszą być produkowane w "ALAPLEN® CV30". Ponadto system powinien posiadać certyfikat wytrzymałości obciążenia o masie 150 kg w najsłabszym punkcie podpory o wymiarach 8 x 8 cm; nie mogą się z niego wydobywać substancje zanieczyszczające środowisko oraz powinien posiadać Certyfikat Zgodności ze Środowiskiem. Moduły powinny zostać wyprodukowane przez firmę wykorzystującą Zintegrowany System Zarządzania(ISO 9001, ISO 14001, , ISO 45001, SA 8000). Do projektu wykonawczego odciążanych stropów powinny być załączone rysunki oraz obliczenia udostępnione przez firmę dostarczającą moduły “U-Bahn Beton®”, muszą wykazywać karty technicznej i arkusz bezpieczeństwa dla produktu oraz dla "ALAPLEN® CV30" ziarna tekstur i które również powinny posiadać certyfikat produktu zatwierdzony przez agencję członkowską EOTA  (Europejska Organizacja Ds. Ocen Technicznych).

Koszt wykonania otworów o wymiarach i przekrojach przewidzianych w rysunkach architektonicznych jest wliczony w cenę. W cenach zawarte są również wszelkie koszty za wykonanie i ukończenie robót w profesjonalny sposób; cena nie zawiera dostarczenia i montażu poziomego szalunku podpierającego strop i akcesoriów, kraty oraz metalu zbrojeniowego, które zostaną uwzględnione oddzielnie.

Koszt Euro/m2. ____________________