Specyfikacja

U-BOOT SILENCE

Instalacja izolacji dźwiękowej dla stropów takich jak "U-Boot Beton®" zabezpieczającej przed dźwiękami spowodowanymi chodzeniem oraz dźwiękami z powietrza i otoczenia, wykonanie metodą "pływającej podłogi" poprzez zastosowanie powłoki dźwiękoszczelnej "U-Boot Silence" firmy Daliform Group wykonanej z 100% komórkowego poliolefinu chemicznie  związanego z polietylenem, gęstość 35 kg/m.3, grubość 8 mm, niski współczynnik sprężystości, kolor żółty. Produkt sprzedawany jest w rolkach o wymiarach H 1.5 m x L 60 m. Instalacja powinna się odbywać poprzez zagięcie krawędzi bocznych i podklejenie łączeń przy pomocy taśmy samoprzylepnej “Rotocell AD”. Powłoka powinna być dokładanie ułożona i podklejona na obwodzie przy pomocy taśmy "Superfascia AD." Podłoże, na którym zostanie położona powłoka akustyczna, powinno być suche, czyste i nie wykazywać żadnych nierówności.

Na wierzchu powłoki izolacyjnej układana jest betonowa szlichta o grubości co najmniej 4 cm, na której zostanie położona posadzka. Nadmiar warstwy izolacyjnej widocznej obwodowo zostanie przycięty po wykończeniu posadzki przy wykorzystaniu listwy maskującej, która zostanie zdjęta z podłogi, aby zapobiec "przenoszeniu się dźwięków".