Özellikleri

E.C.O. di PRATOPRATICO®

1.	Çim araç garaj yolunun zeminin altındaki geçirgen tabakanın yerleştirilmesi, ince, değişken, taneli, iyice yayılmış ve elle silindirlenmiş, ve nihai tabakası 5-7 cm kalınlığında olan, 3-10mm arası boyuttaki parçalardan yapılan ezilmiş taşların temini ve döşenmesi.

e metre kare başına ______________________________________

3.	Aşağıdaki teknik niteliklere sahip, TPS SRL şirketinin ürünü E.C.O. gibi zemin elemanlarının temini ve yerleştirilmesi:

•	%50 geri dönüşümlü ve 50% işlenmemiş PP maddesi (polipropilen), düşük ısılarda (-20°C) en az 8 kJ/m2 (ISO 180 metodu) şiddetindeki darbelere 
	karşı dayanıklı, yumuşama sıcaklığı 152 °C (ISO 306/A metodu) olan ve ultraviyole ışınlarına karşı sağlamlaştırılmış;

•	En az 300 t/m2'lik döşeme kapasitesi (tek yönlü yükleme kırılma noktası testi);

•	En az %95 çimenlik ve geçirgen yüzey;

•	Toprak hacmi: her bir tekli ızgara için 165 cm³'den daha az olmayan;

•	"Erkek-dişi" vidalama sistemiyle kancalama sistemi ve kenetleme yivleriyle hızla işlem yapma;

•	Park etme ve yürüyüş yollarının sınırlarını belirlemek için işaretleme elemanlarını (beyaz, mavi, sarı) döşeme olanağı;

Yerleştirildiğinde, yukarıda bahsedilen zeminin; hemen araçların geçişine müsait duruma getiren teknik niteliği mevcuttur

e metre kare başına ______________________________________

4.	E.C.O. türünde zemin için hücreleri yavaşça salınan gübreleyiciyle zenginleştirilmiş bitki toprağı, yer-tezeği, silika kum ve/veya volkanik maddelerden oluşan mükemmel bir karışımla doldurulması; metrekare başına 35/40 gr ağırlığındaki araçların geçişine müsait çimen oluşturmak için tohumların mükemmel bir karışımının temini ve ekilmesi.

e metre kare başına ______________________________________

5.	E.C.O. zemin hücrelerinin içine D.L.L gereksinimlerine uygun şekilde toprağa yerleştirilmek üzere; park etme ve yürüyüş bölgelerinin sınırlarını belirlemek için işaretleme elemanları (beyaz, mavi, sarı) temini ve döşenmesi.

e metre kare başına ______________________________________

Zemin işlemi şu Kalite Güvence Sistemlerine sahip şirketlerden biri tarafından üretilmelidir; Kalite, Çevre, Güvenlik, ve Sosyal Sorumluluk konularında Uluslararası hükümlere uyumluluk standartları: UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA8000.