VOCI DI CAPITOLATO E.C.O. di PRATOPRATICO®

1. Esecuzione di uno stato permeabile di sottofondo alla pavimentazione in plastica tipo E.C.O. di Pratopratico® mediante fornitura e posa di pietrisco di pezzatura fine, grana variabile 3/10 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di 5/7 cm;

Al metro quadrato €_______________________________________

2. Fornitura e posa in opera della pavimentazione tipo E.C.O. di Pratopratico®  della Daliform Group Srl avente le seguenti caratteristiche:

• Materiale al 50% riciclato e al 50% vergine con resistenza all’urto a freddo (-20°C) non inferiore a 8 kJ/m2 e a caldo (+23°C) di 40 kJ/m2 (metodo ISO 180); temperatura di rammollimento a 152°C (metodo ISO 306/A) e stabilizzato ai raggi UV;

• Capacità di carico non inferiore a 300 t/m2 (prova di carico monotona a rottura);

• Superficie inerbita e drenante non inferiore al 95%;

• Volume di terriccio per singola celletta non inferiore a 165 cm3;

• Sistema di aggancio ad incastro maschio femmina e fermo mediante unghie di tenuta;

• Possibilità di applicazione degli elementi segnaletici di colore bianco/blu/giallo;

La pavimentazione appena eseguita avrà caratteristiche tecniche già idonee al transito veicolare.

Al metro quadrato €_______________________________________

3. Esecuzione della superficie a prato mediante riempimento delle cellette della pavimentazione tipo E.C.O. di Pratopratico®  con una miscela ottimale di terreno vegetale, torba, sabbia silicea o/e inerte vulcanico, arricchita con concime a lenta cessione. Fornitura e semina di una miscela ottimale di sementi per manti erbosi idonei al transito veicolare in misura di 35/40 gr al m2.

Al metro quadrato €_______________________________________

4. Fornitura e posa in opera di elementi segnaletici di colore (bianco / blu / giallo) per la delimitazione delle aree di posteggio e/o dei percorsi secondo le disposizioni della D.LL.

Al metro quadrato €_______________________________________

La pavimentazione deve essere prodotta da Azienda Certificata con Sistema Gestione Integrato UNI EN ISO 9001 (Qualità), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Sicurezza) e SA 8000 (Responsabilità Sociale).