VOCE DI CAPITOLATO

1.	Esecuzione di uno stato permeabile di sottofondo alla pavimentazione in plastica tipo Salvaprato ERBY mediante fornitura e posa di pietrisco di pezzatura fine, grana variabile 3/10mm ben steso e rullato per uno spessore finito di 5/7 cm;

2.	Fornitura e posa in opera della pavimentazione tipo Salvaprato ERBY della Daliform Group Srl avente le seguenti caratteristiche: Materiale al 100% riciclato e stabilizzato ai raggi UV; Capacità di carico non inferiore a 210 t/m2 (prova di carico monotona a rottura); Superficie inerbita e drenante non inferiore al 90%; Sistema di aggancio ad incastro maschio/femmina; Possibilità di applicazione degli elementi segnaletici di colore bianco/blu/giallo; La pavimentazione appena eseguita avrà caratteristiche tecniche già idonee al transito veicolare.

3.	Esecuzione della superficie a prato mediante riempimento delle cellette della pavimentazione tipo Salvaprato ERBY con una miscela ottimale di terreno vegetale, torba, sabbia silicea o/e inerte vulcanico, arricchita con concime a lenta cessione. Fornitura e semina di una miscela ottimale di sementi per manti erbosi idonei al transito veicolare in misura di 35/40 gr al m2.

4.	Fornitura e posa in opera di elementi segnaletici di colore (bianco / blu / giallo) per la delimitazione delle aree di posteggio e/o dei percorsi secondo le disposizioni della D.LL.

La pavimentazione deve essere prodotta da Azienda Certificata con Sistema Gestione Integrato UNI EN ISO 9001 (Qualità), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Sicurezza) e SA 8000 (Responsabilità Sociale).