VOCI DI CAPITOLATO U-BAHN BETON®

Esecuzione di solaio monodirezionale in c.a. da gettare in opera su idonea casseratura orizzontale (o su lastra prefabbricata). Lo spessore totale del solaio e di ______ cm, da alleggerire parzialmente (secondo progetto) con elementi in plastica riciclata, tipo “U-Bahn Beton®” della Daliform Group, di forma allungata di 120 cm a sezione trapezia isoscele con base max 40 cm e altezza ______ cm, suddivisibile in lunghezza in sottomultipli di 20 cm ed accoppiabili in linea tra loro per sovrapposizione del lembo terminale; provvisti solidalmente di 14 piedini tronco-piramidali di ______ cm di altezza, poggianti sul supporto orizzontale, per la formazione dello spessore dell’intradosso opportunamente armato con  rete elettrosaldata Ø ______ mm e maglia ______x______ cm.

E’ compresa la fornitura e posa in opera degli elementi “U-Bahn Beton® da porre in file parallele tra loro e opportunamente distanziate per formare travetti continui da una trave all’altra, ed occlusi sui rispettivi tunnel terminali con tappi di chiusura; superiormente agli alleggerimenti andrà posata rete elettrosaldata Ø ______ mm e maglia ______x______ cm. Le armature superiore ed inferiore saranno connesse, nei travetti, da ganci verticali a “ C “ in acciaio min Ø 8 mm disposti ad interasse di 30 cm lungo l’asse del travetto.

Compresa fornitura e getto del calcestruzzo necessario per realizzare la soletta (in zona piena e alleggerita), riempiendo e vibrando prima la parte sottostante gli alleggerimenti sino al ricoprimento completo dei piedini dell’“U-Bahn Beton®” (non oltre) (classe di resistenza minima C25/30, classe di consistenza S5 e diametro degli aggregati tale da evitare fenomeni di “segregazione”), si continua poi il getto sino al completamento della soletta non appena incomincia la presa del primo strato (in questa seconda fase è ammessa una classe di consistenza diversa dalla precedente) fino al completamento del solaio con la formazione di una cappa  di min 4 cm. Casseri orizzontali di supporto, reti elettrosaldate, barre d’armatura, gabbie delle travi e connettori verticali a “C”  verranno contabilizzati altrove.

Gli elementi “U-Bahn Beton®” prodotti in ALAPLEN® CV30, dovranno essere pedonabili in piena sicurezza e certificati a resistenza caratteristica di 150 kg nel punto più debole su appoggio quadro di 8 x 8 cm; non devono rilasciare sostanze inquinanti, dovranno essere muniti di Certificato di Conformità Ambientale e dovranno essere prodotti da azienda dotata di Sistema di Gestione Integrato (ISO 9001, ISO 14001, , ISO 45001, SA  8000); la ditta produttrice dovrà fornire, scheda tecnica e di sicurezza del prodotto nonché del granulo impiegato “ALAPLEN® CV30”, dovrà rapportarsi costruttivamente al progettista e al D.L. all’atto della fornitura e  prima  della realizzazione del solaio adattando il proprio prodotto al progetto esecutivo, integrandolo di quanto necessario, dovrà inoltre  esibire certificazione di prodotto approvato da ente membro EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

E’ altresì compreso nel prezzo l’onere per la formazioni di fori di dimensioni e sezioni  come da disegni architettonici, è compreso e compensato ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte; rimangono escluse la fornitura e la posa invece della casseratura orizzontale di sostegno della soletta e degli accessori, dei tralicci e dell’ armatura metallica che  verranno contabilizzati a parte.

Costo euro/m2 ____________________